# ИНСТРУКЦИЯ ГРУНТОВКА БРОНЯ ГИДРОФОБИЗАТОР

Гидрофобизатор

Свойства гидрофобизатора:

- не изменяет внешнего вида материала, его паро- и воздухопроницаемость;

- придает материалу водоотталкивающие свойства;

- увеличивает морозостойкость;

- препятствует загрязнению и появлению грибковых образований и высолов.

- свойства сохраняются до 10 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Объемная и поверхностная защита от воздействия воды и влаги. Служит для обработки внутренних и наружных поверхностей кирпичных, бетонных, пено- и газобетонных цементно-содержащих и деревянных ограждающих конструкций зданий и сооружений (цоколей, балконов, козырьков, отливов, откосов и т.д.), а так же шиферных и черепичных крыш в температурном диапазоне от -60 до +150°С.

Гидрофобизатор наносится на основания из:

- бетона, цементно-песчаных стяжек (включая стяжки с подогревом);

- цементно-песчаных, цементно-известковых и известковых штукатурок;

- легкого и ячеистого бетона;

- ангидритных стяжек и гипсовых штукатурок;

- древесно-стружечных, древесноволокнистых, гипсокартонных, цементно-стружечных и других плит;

- кладок из керамического и силикатного кирпича, натурального и исскуственного камня, бетонных блоков и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Для грунтования поверхности необходимо провести предварительную обработку. 
Неокрашенные поверхности:

- поверхность очистить от грязи, пыли и жирных пятен;

- гладкую поверхность ошкурить или обработать пескоструйным способом;

- деревянную поверхность предварительно ошкурить. При наличии грибков и плесени поверхность обработать антисептическими составами, затем чистой водой и просушить.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 
Перед применением следует перемешать. Гидрофобизатор наносят на основание тонким слоем при помощи кисти или валика, не допуская скопления жидкости. Он высыхает в течение 4-6 часов (в зависимости от температурно-влажностных условий), после чего можно выполнять дальнейшие работы. После высыхания покрытия основание следует проверить на впитывающую способность и при необходимости обработать повторно. Инструменты сразу после использования следует вымыть водой. Засохший материал можно удалить только растворителем. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +35°С и относительной влажности воздуха ≤80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Кроме данной инструкции, при работе с Гидрофобизатором Броня следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также общими инструкциями по выполнению строительных работ. При сомнении в применении материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. 

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Срок хранения в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке - не более 12 месяцев со дня изготовления. Предохранять от замораживания! Исполнители работ должны быть обеспечены: спецодеждой, респираторами, резиновыми перчатками, защитным очками. Не допускать попадания продукта на кожу, в глаза, органы дыхания. В случае попадания смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Состав Гидрофобизатора | водная дисперсия акриловых сополимеров |
| --- | --- |
| Цвет | светло-желтый |
| Плотность | около 1,0 кг/дм² |
| Температура применения | от +5 до +35ºС |
| Время высыхания | 4-6 часов (в зависимоcти от условий высыхания) |
| РасходГидрофобизатора | 150-200 г/м2 (150-200 мл/м2) при однократном нанесении (в зависимости от впитывающей способности основания) |

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, № ПАРТИИ: 
Дату изготовления / номер партии см. на упаковке. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
Изготовитель гарантирует соответствие свойств продукта техническим характеристикам, указанным на упаковке, в течении 12 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и применения. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.