# ИНСТРУКЦИЯ ГРУНТОВКА БРОНЯ ФАСАД

Грунтовка глубокого проникновения 
Броня Фасад

СВОЙСТВА:

- укрепляет поверхность основания;

- повышает адгезию материалов к основанию;

- снижает впитывающую способность основания;

- имеет высокую проникающую способность;

- не снижает паропроницаемость основания;

- экологически безопасна.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Грунт Фасад предназначен для обработки впитывающих оснований перед креплением керамических и каменных плиток, нанесением штукатурок, укладкой самовыравнивающихся смесей для пола и т.д. при внутренних и наружных работах. 
Грунт Фасад применяется на стенах и полах для обработки:

- бетона, цементно-песчаных стяжек (включая стяжки с подогревом);

- цементно-песчаных, цементно-известковых и известковых штукатурок;

- легкого и ячеистого бетона;

- ангидритных стяжек и гипсовых штукатурок;

- древестностружечных, древесноволокнистых, гипсокартонных, цементностружечных и других плит;

- кладок из керамического и силикатного кирпича, натурального и искуственного камня, бетонных блоков и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 
Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений и веществ, снижающих адгезию грунтовки (жиров, смазочных масел, битума, клея, лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко необходимо удалить механическим путем (шлифованием или фрезерованием). Ангидритные стяжки необходимо прошлифовать до проявления зерен наполнителя. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 
Перед применением грунтовку следует перемешать. Грунтовку наносят на основание тонким слоем при помощи кисти или валика, не допуская скопления жидкости. Грунтовка высыхает в течении 4-6 часов (в зависимости от температурновлажностных условий), после чего можно выполнять дальнейшие работы. После высыхания грунтовки основание следует проверить на впитывающую способность и при необходимости обработать повторно. Инструменты сразу после использования следует вымыть водой. Засохший материал можно удалить только растворителем. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +35ºС и относительной влажности воздуха ≤80%. Все изложеные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания грунтовки. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
Кроме данной инструкции, при работе с грунтовкой следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также общими инструкциями по выполнению строительных работ. При сомнении в применении материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. 
 
ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Срок хранения в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке - не более 12 месяцев со дня изготовления. Предохранять от замораживания! Исполнители работ должны быть обеспечены: спецодеждой, респираторами, резиновыми перчатками, защитным очками. Не допускать попадания продукта на кожу, в глаза, органы дыхания. В случае попадания смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Состав Грунта Фасад | водная дисперсия акриловых сополимеров |
| --- | --- |
| Цвет | светло-желтый |
| Плотность | около 1,0 кг/дм² |
| Температура применения | от +5 до +35ºС |
| Время высыхания | 4-6 часов (в зависимости от условий высыхания) |
| Расход грунта Фасад | 0,1-0,2 кг/м2 (0,1-0,2 л/м2) при однократном нанесении (в зависимости от впитывающей способности основания) |

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, № ПАРТИИ: 
Дату изготовления / номер партии см. на упаковке.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
Изготовитель гарантирует соответствие свойств продукта техническим характеристикам, указанным на упаковке, в течении 12 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и применения. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.