ООО «Диабаз-Ангарск»

ПРЕИМУЩЕСТВА

БАЗАЛЬТОВОЙ

НЕГОРЮЧЕЙ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ООО «Диабаз-Ангарск» уже 5 лет успешно развивает

производство теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна.

Номенклатура производимой продукции охватывает весь возможный спектр теплоизоляционных работ. Это монтаж мягких кровель, теплоизоляция трубопроводов большая и малая энергетика, судостроение и судоремонт, холодильные и криогенные установки, атомная промышленность и многое другое.

Однако, в последнее время на рынке присутствует большое количество продавцов импортной продукции, особенно это касается изделий из стеклянного волокна, которые не озабочены разъяснением покупателям свойств своей продукции. Рекламируя свои преимущества, а это в основном цена, забывают о технических характеристиках и рекомендациях самих производителей.

Это происходит оттого, что если следовать рекомендациям производителей по применению их продукции, то цена, конечно же, на эти материалы будет  значительно выше, чем у местных производителей и тогда выбор станет, очевиден в пользу других материалов. Но, пользуясь незнанием покупателей, продавцы продают самые дешевые материалы и конечно, не в рамках рекомендаций производителей по их правильному использованию в строительных конструкциях, что часто приводит к неэффективному использованию теплоизоляционных материалов.

Таким образом, для правильного выбора теплоизоляционного материала необходим комплексный анализ, как теплофизических  свойств материала, так, и конечно же цены.

Анализируя ГОСТы, СНиПы и другую научную литературу выявились дополнительные теплофизические факторы, которые являются важными, но в тоже время  недоступными многим потребителям, и которые мы  предлагаем Вам для всестороннего анализа.

Сравниваемые теплоизоляционные материалы

Базальтовое волокно: теплоизоляционные материалы производства:ООО «Диабаз-Ангарск» г. Ангарск;

Стеклянное волокно: теплоизоляционные материалы, произведенные под торговой маркой “URSA” компанией ОАО «Флайдерер-Чудово», г. Чудово.

Основные отличия теплоизоляционных материалов

| № | характеристики | УРСА и ИЗОВЕР | DIALIT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | состав материала | Кварцевый песок+клей+хим. соединения | Природный базальт+ноль добавок |
| 2 | горючесть | трудносгораемый | Негорюч |
| 3 | рыхлость, плотность | 15-20 кг/м3 | 75-100 кг/м3 |
| 4 | реакция относительно влаги | Разрушается клеевая основа | Нет добавок не чему разрушатся |
| 5 | объем | 1м3=1 рулон | 1м3=5 рулонов |
| 6 | температура применения | До 150 С | До 700 С |

Основные характеристики матов прошивных

| № п/п | Наименование основных показателей | Нормативное значение по ГОСТ-21880-94 | Фактическое значение выпускаемые ООО «Диабаз-Ангарск» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность, кг/м3 | Не более 85 | 75 |
| 2 | Сжимаемость, % | Не более 55 | 21 |
| 3 | Упругость, % | Не менее 70 | 91 |
| 4 | Теплопроводность,Bm/К, при температуре 298±5К | Не более 0,046 | 0,036 |
| 5 | Содержание органических веществ, % по массе | Не более 2 | 0,3 |
| 6 | Влажность, % по массе | Не более 2 | 1 |
| 7 | Разрывная нагрузка, Н | Не менее 80 | 85 |
| 8 | Шаг шва, мм | От 70 до 170 | 70-76 |
| 9 | Расстояние между швами, мм | Не более 120 | 110 |
| 10 | Эффективная активность естественных радионуклидов Бк/кг | Не более 370 | 32 |

Превосходная теплоизоляция.

Низкий коэффициент теплопроводности свидетельствует о

высокоэффективных теплоизоляционных свойствах продукции. Конструкции с использованием базальтовой теплоизоляции хорошо сохраняют тепло зимой и  прохладу летом, защищают конструкции, не давая им промерзнуть в зимнее время.

Высокая термостойкость.

В отличие от изоляции из стекловолокна, изоляция на основе базальтового волокна не горит при высоких температурах, и вся номенклатура изделий относится к группе негорючих (НГ) строительных материалов. При воздействии огня базальтовые волокна остаются неповрежденными, связанными между собой, сохраняя свою прочность и создавая защиту от огня. При температуре 600 оС материалы сохраняют свою структуру и только меняют свой цвет. Материалы из стекловолокна не могут выполнять функцию защитного барьера от огня.

Температура полного разрушения материала 400о С. Базальтовые материалы не разрушаются при действии теплосмен «нагрев-охлаждение», при повышении температуры

и при циклическом действии температуры сохраняют свои характеристики и геометрические формы.

Механическая прочность.

Прочность изделий из базальтового волокна выше прочности стекловаты на 35 %. Сопротивляемость механическим воздействиям – очень важная характеристика теплоизоляции. Если материал не способен сохранить необходимую толщину при механических воздействиях, его изоляционные свойства теряются.

Этим свойством строители часто пренебрегают, используя из-за дешевизны теплоизоляцию из стеклянного волокна малой плотности. Такой показатель как коэффициент уплотнения ярко характеризует разницу в плотности материала и соответственно выбор толщины утеплителя. Для материалов из базальта он равен 1,2, а для материалов из стеклянного волокна он равен 1,6 (СНиП 2.04.14-88), т.е. при меньшей цене на стеклянное волокно толщина утеплителя должна быть значительно больше и конечно, также значительно больше конечная цена, а такими расчетами, к сожалению, мало кто занимается.

Высокая же плотность исключает потерю теплоизоляционных свойств, при механических воздействиях на материал из базальтового волокна. Плотность основной массы продаваемых изделий из стеклянного волокна не исключает потерю теплоизоляционных свойств при монтаже и эксплуатации.

Водоотталкивающие свойства.

Материалы из базальтового волокна обладают эффективными водоотталкивающими свойствами. Влага, попавшая на поверхность материала, не проникает в его толщу, благодаря чему он остается сухим, сохраняя свои высокие теплозащитные свойства. Не возрастающая со временем гигроскопичность позволяет сохранить теплофизические свойства материала в течение длительного

времени. В тоже время у материалов из стеклянного волокна гигроскопичность в течение месяца увеличивается на 30 % по массе в связи с интенсивным его выщелачиванием и разрушением.

Показатели гигроскопичности и водопоглощения важны с точки зрения увеличения массы изоляции в конструкции, т.к. при увеличение массы, и достаточно малой плотности изоляции происходит провисание материала и соответственно приходит в негодность вся конструкция, что в свою очередь ведет к промерзанию несущих конструкций. Так же увеличение гигроскопичности ведет к ухудшению показателей теплопроводности.

Химическая устойчивость и биостойкость.

Материалы из базальтового волокна имеют высокую химическую устойчивость в результате отсутствия в их составе щелочных окислов. В химическом составе стеклянного волокна содержание щелочных окислов до 17 %. Изделия из базальтового волокна пригодны для использования в «морских» регионах, где повышено содержание соли.

Благодаря неорганическому химическому составу базальтовые материалы не подвержены воздействию грибков, плесени и грызунов.

Экологичность.

Все материалы из базальтового волокна имеют разрешение на

использование во всех типах зданий и сооружений. В то же время воздействие микроскопических пылинок стекла, используемого при производстве стеклянного волокна, оказывает долговременное отрицательное воздействие на человека, осуществляющего монтаж теплоизоляции.

Характеристики материалов из базальтового волокна значительно превосходят характеристики изоляции из стеклянного волокна, практически по все показателям. Следовательно, для определения конкурентоспособности на первый план выходит ценовой фактор. Стоимость теплоизоляционных материалов производства                        ООО «Диабаз-Ангарск» ниже, чем у других производителей, поэтому выбор в его пользу в качестве постащика, является вполне обоснованным.

Влияние окружающей среды

Данные показатели важны оттого, что теплоизоляционные материалы в данной конструкции наименее защищены от влияния окружающей среды, за счет наличия вентилируемого зазора. Сравнивая эти показатели можно сделать однозначный

выбор в сторону теплоизоляционных материалов изготовленных на основе базальтового волокна, как наименее подверженных влиянию окружающей среды.

Учитывая климатические условия  Сибири, необходимо использовать материалы плотностью не менее 75 кг/м3, т.к. при меньшей плотности, даже при использовании ветрозащитных материалов значительно влияние ветровой эмиссии (выдувания и уноса волокон утеплителя).

Стеклянное волокно марки «URSA», в свою очередь, для конструкций вентилируемого фасада предлагает на рынке материалы плотностью не более 35 кг/м3. При соотношении теплопроводности материалов и их плотности видно, что при сравнительном равенстве теплопроводности, плотность базальтового волокна значительно больше. Высокая же плотность исключает потерю теплоизоляционных свойств, при механических воздействиях на материал из базальтового волокна.

Плотность основной массы продаваемых изделий из стеклянного волокна не исключает потерю теплоизоляционных свойств, при неправильном монтаже и эксплуатации. Показатели гигроскопичности и водопоглощения важны с точки зрения увеличения массы изоляции в конструкции, т.к. при увеличение массы, и достаточно малой плотности изоляции происходит провисание материала и соответственно приходит в негодность вся конструкция, что в свою очередь ведет к промерзанию несущих конструкций. Гигроскопичность теплоизоляционных материалов из стеклянного волокна возрастает в течение 1 месяца до 30% по массе, при этом увеличивается коэффициент теплопроводности.

Гигроскопичность базальтового волокна со временем не изменяется. Влияние окружающей среды на теплоизоляционные материалы из базальтового волокна практически сведено к минимуму, что сохраняет их эксплуатационные свойства на весь срок службы конструкции. И базальтовое и стеклянное волокно малой плотности являются негорючим материалом. В тоже время четко фиксируемая температура применения у базальтового волокна ( до + 650 ) значительно выше, чем у стеклянного волокна (до + 290), что является значительным преимуществом, перед последним..

Таким образом, суммируя вышеперечисленное, выбор в пользу базальтовой теплоизоляции завода  ООО «Диабаз-Ангарск » является достаточно обоснованным. Таким образом, оценивая все конкурентные факторы, влияющие на выбор продукции:

- теплофизические свойства,

- механические свойства,

- цена, можно сделать выбор в пользу базальтового волокна производства  ООО «Диабаз-Ангарск »

Использование утеплителя при изоляции трубопроводов тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов.

- коэффициент теплопроводности (закладывается толщина теплоизоляционного слоя)

- плотность (сопротивление механическим и климатическим нагрузкам)

- коэффициент уплотнения (корректируется толщина изоляционного материала)

- температура применения (влияние на фактические сроки эксплуатации)

Малая плотность стеклянного волокна должна исключать большие механические нагрузки на изоляцию, чего невозможно избежать при монтаже конструкции трубопроводов и тепловых сетей. Плотность материала из стеклянного волокна всего 20-25 кг/м3. При этом плотность базальтовой изоляции производства ООО«Диабаз-Ангарск »  75 – 100 кг/м3, что значительно уменьшает влияние окружающей среды и соответственно увеличивает долговечность материала в конструкции. Прочность изделий из базальтового волокна выше прочности стеклянного волокна на 35 %.

Сопротивляемость механическим воздействиям – очень важная характеристика теплоизоляции, которая также зависит от плотности материала. Если материал не способен сохранить необходимую толщину при механических воздействиях, его изоляционные свойства теряются. Этим свойством строители часто пренебрегают, используя из-за дешевизны теплоизоляцию из стеклянного волокна малой

плотности.

При изоляции трубопроводов, важнейшим показателем при определении толщины утепляющего слоя, является коэффициент уплотнения. При расчете необходимой толщины утепляющего слоя определенную изначально толщину умножают на данный коэффициент. Чем больше коэффициент уплотнения, тем больше необходима толщина изоляции. Коэффициент уплотнения базальтового волокна равен 1,2, а стеклянного волокна от 1,5 –2,6 в зависимости от диаметра трубы (маты М25) и 2,6 (маты М20) СНиП 41-03-2003.

При выборе толщины утепляющего слоя необходимо обязательно учитывать коэффициент уплотнения теплоизоляционного материла. Если при заложенной толщине утепляющего слоя 40 мм умножаем данную толщину на

коэффициент уплотнения базальтового волокна (1,2), то толщина теплоизоляционного материала должна быть (40х1,2)= 48 мм. При изоляции этой же трубы стеклянным волокном (40х1,5) =60мм (Маты М25, O трубы более 250 мм) и (40х2,6) =104 мм (Маты М20). Следовательно, для изоляции одного расстояния трубопровода стеклянного волокна потребуется значительно больше, чем базальтового.

Следует избегать применения на трубопроводах теплоизоляционных матов производства “URSA” марки М11 – коэффициент уплотнения равен 4, марок М15, М17 - коэффициент уплотнения равен 2,6, из-за их малой плотности и неустойчивости к механическим деформациям.

Диапазон температур применения базальтового волокна (до + 650) является значительно выше, чем у стеклянного (до + 270). Соответственно этому сроки эксплуатации конструкции также будут значительно выше.

Таким образом, как низкая цена, так и высокие показатели теплофизических и механических характеристик изоляции из базальтового волокна производства ООО «Диабаз-Ангарск» говорит о ее значительных конкурентных преимуществах. Подводя итоги ко всему вышесказанному можно сформулировать основные преимущества теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна производимых ООО «Диабаз-Ангарск»

Свойства минераловатных изделий.

Вата базальтовая и изделия из нее обладают следующими свойствами:

Высокий уровень изоляции

Устойчивость к деформации

Огневоустойчивость

Сопротивление воде

Высокий уровень изоляции

Теплопередача зависит от ориентации волокн в пространстве и является результатом движения воздуха.

Толщина волон 3.9-6мкм позволяет создать очень большое количество воздушных прослоек,что улучшает теплоизоляционные свойства минераловатных изделий.

Уровень изоляции зависит от температуры.

Хорошие  изоляционные свойства минеральной ваты сохраняются даже в случае пожара.

Устойчивость к деформации

Деформированная изоляция не сохраняет своих прежних изоляционных свойств, так как не выдерживается предусмотренная толщина.

Продукция из минеральной ваты имеет достаточно высокую прочность на сжатие.

Такая сопротивляемость механическим воздействиям достигается благодаря особой структуре волокон, обеспечивающей высокую жесткость материала.

Большинство волокон размещается горизонтально, остальные - вертикально.В результате - общая структура не имеет определенного направления.

Огнеустойчивость.

Так как минеральные волокна выдерживают резкие перемены температур , минеральная вата ООО «Диабаз-Ангарск», может быть использована в условиях высоких температур.

Даже при температуре выше 700 С (максимальная температура изолируемых поверхностей), минеральная вата сохраняет все свои свойства оставаясь хорошим теплозвукоизолятором, а также может быть какое-то время защитой от огня.

1000 С     Температура плавления породы (волокна «DIALIT»

прим.120мин)

Температура плавления  (прим. 9мин)

400- 600 С  стекла, момент прекращения сопротивления

стали (прим.7 мин)

момент возгорания древесины (прим.5 мин)

100-200 С   Температура плавления, момент возгорания резины и             пластмассы (прим.3 мин)

Сопротивление воде.

Известно что влага в изоляционном материале сокращает его изоляционные свойства.

Мп-75,Мп-100	 производства 	«Диабаз-Ангарск» обладает водоотталкивающими свойствами даже без добавления гидрофобизаторов.

Водоотталкивающие свойства. Материалы из базальтового волокна обладают эффективными водоотталкивающими свойствами. Влага попавшая на поверхность материала, не принимает его в толщу, благодаря чему он остается сухим, сохраняя свои высокие теплозащитные свойства. Не возрастающая со временем гигроскопичность позволяет сохранить теплофизические свойства материала в течении длительного времени . В то же время у материалов из стеклянного волокна гигроскопичность в течении месяца увеличивается на 30%  по массе в связи с интенсивным его выщелачиванием  или разрушением . Показатели  гигроскопичности  и водопоглащения важны с точки зрения увелечения массы изоляции в конструкции , т.к. при увелечении массы, и достаточно малой плотности изоляции происходит провисание материала и соответственно приходит в негодность вся конструкция, что в свою очередь ведет к промерзанию несущих конструкций.

Помимо вышеперечисленных материалов часто в качестве утеплителя используют пенопласт или пенополистерол. Использование пенополистирола имеет ряд огранечений, связанных с требованиями пожарной безопасности, так как он горючий. Разрешается использовать полистирольные плиты на фасадах с обрамлением оконных и дверных проемов и межэтажных рассечек из минераловатных плит. Но даже при смешанном варианте использование  пенополистирольных плит допускается только после прохождения натурных огневых испытаний, после чего для каждой конкретной системы нормируется область применения по этажности и классам функциональной пожарной безопасности зданий.

1. Номенклатура производимой продукции охватывает весь возможный спектр теплоизоляционных работ. Это теплоизоляция трубопроводов, устройство мягких кровель, мансард, большая и малая энергетика, судостроение и судоремонт, холодильные и криогенные установки, атомная промышленность и многое другое.

2. Благодаря неорганическому химическому составу материалы на основе базальтового волокна не подвержены воздействию грибков, плесени и грызунов.

3. Из-за небольшого объемного веса, материалы удобны при монтаже, не оказывают большой нагрузки на несущие конструкции.

4. Температура применения материалов на основе базальтового волокна от -180

до +700 позволяет использовать материалы в местах эксплуатации с

высокотемпературным режимом и в качестве огнезащиты.

5. За счет большей плотности теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна, снижается риск потери теплоизоляционных свойств при существенных механических нагрузках на материал.

6. Обладают отличными звукоизоляционными и звукопоглощающими

характеристиками.

7. Гибкая система работы позволяет удовлетворить все потребности клиентов, как по номенклатуре выпускаемой продукции, так и по цене.

Таким образом, теплоизоляционные материалы из базальтового волокна производства ООО «Диабаз-Ангарск» не уступая по многим качественным показателям продукции основных конкурентов, имеет большой ряд преимуществ и в первую очередь это касается ценовой конкурентоспособности, т.к. стоимость всех материалов находится в нижнем ценовом пределе и полностью удовлетворяет запросам клиентов.