МАРИСИЛ 300

Жидкая полиуретановая гидроизоляционная мембрана

Описание продукта

МАРИСИЛ 300 – жидкий двухкомпонентный полиуретановый материал белого цвета. Без запаха. Наносится и полимеризуется  при любой температуре, в том числе и при отрицательной. Образует жёстко-эластичное бесшовное покрытие. Применяется для долговременной гидроизоляции и защиты.

Преимущества

- без запаха

- отличная адгезия к любому основанию

- после нанесения образует сплошную мембрану без стыков и швов

- используется для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой

- механические свойства мембраны сохраняются при температуре -40….+100°С

- эластичность сохраняется при отрицательной температуре

- гидроизоляционное покрытие выдерживает пешеходную нагрузку

Назначение

- гидроизоляция водопроводных труб с питьевой водой

- гидроизоляция резервуаров и цистерн с питьевой водой

- гидроизоляция (в том числе под кафельную плитку) постоянно влажных участков ванных комнат, бассейнов, кухонь и т. д.

- гидроизоляция любых поверхностей, напрямую контактирующих с питьевой водой

- гидроизоляция плохо проветриваемых помещений, где важно отсутствие запаха, т. к. материал не содержит растворитель.

Технические характеристики

| Характеристика | Показатель | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Состав | Полиуретановая масса + Отвердитель |  |
| Соотношение при смешивании компонентов | А+В=6:1 по весу |  |
| Сопротивление давлению воды | Не протекает (давление 1м3 водного столба 24 часа) | DIN EN 1928 |
| Относительное удлинение на при разрыв | >100% | ASTM D 412 |
| Адгезия к бетону | >2,0 Н/мм² | ASTM D 903 |
| Твердость | 70±5 | ASTM D 2240 (15”) |
| Содержание сухого остатка | 100% | суммарно |
| Температура нанесения | -35…35°C | При t=20°C и влажности 50% |
| Жизнеспособность в смешанном состоянии | 30 минут |  |
| Время полимеризации | 6 часов |  |
| Легкая нагрузка | 12 часов |  |
| Время полной полимеризации | 7 дней |  |
| Химические свойства | Хорошая устойчивость к 10% растворам кислот и щелочей, моющим средствам, морской воде, нефти и маслам |  |

Расход:  1,2 - 1,5 кг/м²  (3 слоя по 0,4-0,5 кг/м²). Материал наносится валиком или кистью на очищенную поверхность при нормальных условиях. Такие факторы, как пористость, температура, влажность, метод нанесения и конечные требования могут повлиять на расход.

Подготовка поверхности

Тщательная подготовка поверхности существенно влияет  на оптимальное нанесение покрытия и его долговечность.

Поверхность должна быть чистая, сухая, свободная от любого загрязнения, которое может негативно повлиять на адгезию покрытия.

Максимальная влажность основания не должна превышать 5 %. Свежеуложенный бетон необходимо выдержать 28 дней. Старые полимерные покрытия, грязь, бензин, масла, органические вещества должны быть удалены шлифовальной машиной. Возможные дефекты поверхности должны быть зачищены и отремонтированы подходящими составами. Любые незакрепленные частицы и пыль необходимо полностью удалить. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не мыть поверхность водой!

Заделка трещин

Тщательная заделка трещин и повреждений перед нанесением материала влияет на качество и срок службы гидроизоляционного покрытия.

- Прочистить все трещины, швы и стыки от пыли, остатков каких-либо веществ или другого загрязнения. Обработать эти участки праймером (WB или VL) и оставить до полной полимеризации (проверить на отлип). Заполнить обработанные неровности герметиком ELASTOSEAL PU 30. Затем полосами шириной по 200мм нанести (накрасить) слой МАРИСИЛ 300 так, чтобы трещины и стыки проходили по центру полос, и пока покрытие не высохло, наклеить на него полоски геотекстиля.  Затем сильно надавить, чтобы геотекстиль пропитался. Нанести  сверху ещё слой МАРИСИЛ 300 до полной пропитки геотекстиля. На полимеризацию необходимо около 12 часов.

- Очистить температурные и деформационные швы от пыли, остатков каких-либо веществ или другого загрязнения. По необходимости швы углубляют и расширяют. Готовые деформационные швы должны иметь глубину 10-15 мм. Отношение ширины к глубине деформационного шва  должно быть приблизительно 2:1.

На дно шва нанести небольшое количество герметика ELASTOSEAL PU 30. Кистью нанести слой МАРИСИЛ 300 в виде полосы шириной 200мм по всему шву, затем наклеить на него полоски геотекстиля и при помощи подходящего инструмента  прижать так, чтобы текстиль пропитался и шов полностью закрылся. Нанести сверху МАРИСИЛ 300 до полной пропитки геотекстиля. После этого по шву протянуть полиэтиленовый жгут (Вилатерм) подходящего диаметра и вдавить его в пропитанный геотекстиль. Образовавшееся пространство снова заполнить герметиком ELASTOSEAL PU 30. Не накрывать. На полимеризацию необходимо около 12 часов.

Грунтование

На обрабатываемые поверхности, такие как бетон, цементная стяжка, металл, дерево, керамическая плитка и др. нанести Праймер WB (если влажность основания 5-20%) или VL (если влажность основания не более 5%) и оставить до полной полимеризации (проверить на отлип).

Смешивание компонентов

Перед использованием МАРИСИЛ 300 необходимо тщательно перемешать компонент А. Затем добавить компонент В согласно пропорции 6:1. Компоненты А и В следует снова тщательно перемешать при помощи низкоскоростного миксера в течение 3-5 минут.

ВНИМАНИЕ! При смешивании компонентов особое внимание следует обращать на дно и стенки упаковки, пока смесь не станет полностью однородной.

Монтаж гидроизоляционной мембраны

Полученную смесь из компонентов А и В нанести валиком или кистью на предварительно обработанную праймером поверхность до полного прокрашивания.

ВНИМАНИЕ! полученная смесь сохраняет жизнеспособность в течение 30 минут! Не оставляйте смесь на длительное время, поскольку происходит экзотермическая реакция, которая ускоряет полимеризацию и снижает жизнеспособность компонентов в смешанном виде.

Сложные участки, такие как углы сопряжения дна и стенок, выходы труб, сливы и т.д., армировать геотекстилем. Для этого на еще влажный слой МАРИСИЛ 300 наложить подходящего размера полоски геотекстиля, хорошо прижать и снова нанести слой MAРИСИЛ 300 для полной пропитки текстиля.

Через 12 часов (не позднее 36 часов) снова нанесите слой MAРИСИЛ 300 при помощи кисти или валика.

На полимеризацию каждого слоя необходимо 12 часов

СОВЕТ. Рекомендуется армировать поверхности целиком, укладывая полосы геотекстиля с нахлестом 5-10см.

СОВЕТ. Для достижения наилучших результатов температура нанесения и полимеризации должна быть  +5…30°C. Низкие температуры задерживают процесс полимеризации, в то время как высокие его ускоряют. Высокая влажность также может повлиять на конечный результат.

Упаковка и хранение

MAРИСИЛ 300 поставляется комплектами, состоящими из двух металлических ведер по 6 и 1кг (компонент А и В соответственно). Ведра хранить в сухом  прохладном месте вдали от источников огня в течение 12 месяцев, защитив материал от воды и прямых солнечных лучей. Температура хранения -35…+35°C.