Праймер WB

# Двухкомпонентный водорастворимый эпоксидный праймер глубокого проникновения.

Назначение

Праймер WB предназначен для предварительного грунтования поверхностей перед нанесением финишного полимерного покрытия.

Цель грунтования - герметизация и  упрочнение пористых и слабых оснований, предотвращение пылеобразования, обеспечение надёжной адгезии финишного полимерного покрытия, особенно на глянцевых или полированных поверхностях. Как правило, на поверхностях, не обработанных праймером, происходит вспучивание и частичное или полное отслоение финишного полимерного покрытия.

Праймером WB грунтуют цветные и чёрные металлы, шифер, черепицу, кирпич, стекло, керамику, стяжки, бетон, искусственный и натуральный камень, материалы на битумной основе, гипсокартон, ДВП, ДСП, фанеру, дерево и др. Поверхности грунтуются перед нанесением финишных покрытий на эпоксидной, полиуретановой и другой основе. Праймером WB грунтуют стяжки перед укладкой напольных покрытий (паркет, ламинат, линолеум и др.) и рулонной гидроизоляции (ПВХ, ЭПДМ, ТПО и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий в использовании водорастворимый нетоксичный материал;

- Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду;

- Повышенная устойчивость на истираемость, абразивоустойчивость;

- Исключительно высокая адгезия ко всем основаниям;

- Возможно нанесение на влажные и мокрые основания;

- Держит отрицательное гидростатическое давление.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть  химически нейтральным, ровным, очищенным от пыли, ржавчины и посторонних частиц. Все следы загрязнений, таких как бензин, масло, химикаты, должны быть удалены. Неровности, при необходимости, должны быть удалены шлифовкой или фрезерованием. Все трещины, раковины, сколы предварительно шпатлюются. Не рекомендуется применять для очистки основания химически агрессивные вещества.

Грунтование поверхности не может компенсировать низкое качество или загрязненность основания!

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И НАНЕСЕНИЕ

Непосредственно перед использованием к компоненту А (коричневая жидко-вязкая масса) добавить компонент В  (бесцветная жидко-вязкая масса) и 20-50% воды. Смешивание произвести в соотношении: компонент А – 4 части по весу, компонент В – 1 часть по весу. Компоненты размешать вручную или с помощью низкооборотного миксера до получения однородной массы.  Готовый материал наносится на подготовленную поверхность  вручную кистью, валиком или механически с помощью безвоздушного распылителя.

ВАЖНО!  Весь замес необходимо выработать в течение  1 часа. Если это по каким-либо причинам невозможно, то производят замес 1/2, 1/3 или 1/4 комплекта, разделив пропорционально компоненты А и В по весу.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Впитывающие поверхности          -     0,15 - 0,2 кг/м2

Не впитывающие поверхности     -     0,07 - 0,12 кг/м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Характеристика | Показатель | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Состав | Эпоксидная смола (4 части)+ отвердитель (1 часть). Растворитель – вода. |  |
| Сопротивление давлению воды | Не протекает (давление 1 м водного столба в течение 24 часов) | DIN 1928 Test A |
| Адгезия к алюминию | >2,5 N/mm2 | ASTM D 903 |
| Адгезия к бетону | >3,5 N/mm2 | ASTM D 4541 |
| Твёрдость по Шору | >95 | ASTM D 2240 |
| Температура нанесения | От +5 до +350С |  |
| Время выработки замеса | 60 мин. | При t 200С и влажности 50% |
| Полимеризация до отлипа | 4 – 6 часов |  |
| Время полного набора прочности | 7 суток |  |

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Сразу после окончания работы инструменты очищают первоначально водой, а затем растворителем (сольвент, ацетон или ксилол).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания материала на кожу и в глаза. В случае попадания немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Работы производить в проветриваемом помещении. Не курить, не принимать пищу во время работы.

Упаковка:                                    Металлические ведра –   Компонент А -3,2 кг., компонент В – 0,8 кг.

Компонент А – 12 кг., компонент В – 3 кг.

Условия хранения: Хранить в течение 24 месяцев в оригинальной, плотно упакованной таре в сухом  проветриваемом помещении вдали от источников огня при  t от -30 до +300С.