# РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению дюбеля строительного забивного Гален (

для устройства наружной теплоизоляции всех типов.

- Данные рекомендации применяют при проектировании, строительстве и реконструкции зданий высотой до 40 м.

- Рекомендации определяют только применение дюбеля «Гален», остальные элементы конструкции проектируют и строят в соответствии с действующими нормативами.

- Дюбель «Гален» применяется для крепления наружной теплоизоляции на существующие стены при капитальном ремонте и реконструкции и в фасадных системах.

- Дюбель состоит из распорного элемента, фиксатора из полиамида и анкерного элемента (гильзы) из полиамида.

- В качестве распорного элемента используется базальтопластиковый стержень БПА по ТУ 57 1490-002-13101102 (допускается использование стержня СПА по ТУ 2296-002-43231767-2001)

- Анкерный элемент, в зависимости от плотности стенового материала, может быть длиной:

60-80 мм – для тяжелого бетона и полнотелого кирпича;

100 мм – для керамзитобетона;

140 мм -  для пустотелого кирпича.

- Основные показатели дюбеля :

  - Усилие выдергивания дюбеля, не менее - 1200 Н,

  - разрушающее напряжение при растяжении  ~1000 МПа,

  - коэффициент теплопроводности - 0,45 Вт/м2((С

  - диаметр распорного элемента - 6 мм

  - диаметр сверла - 10 мм (для керамзитобетона диаметр сверла рекомендуется уменьшать на 1 мм)

- Количество дюбелей на 1 м2 глухой стены – не менее 4 шт.

- При утеплении стен шаг дюбелей СПД по вертикали – 500 мм (высота плиты утеплителя), по горизонтали – 500 мм (см. рис.5).

- Дополнительно дюбели устанавливают по периметру проемов, у деформационных швов, у парапета, с шагом 300 мм и в углах здания в соответствии с рис.1.2,3,4.

- Установку дюбеля  рекомендуется производить в следующей последовательности:

11.1 Разметка отверстий под дюбеля согласно проекту;

11.2 Сверление отверстия в основании через утеплитель.

Глубина отверстия должна быть на 10-15 мм больше длины гильзы соответствующей марки дюбеля.

11.3 Очистка отверстия от пыли сжатым воздухом;

11.4 Дюбель в собранном виде вставляют в подготовленное отверстие и забивают монтажным молотком. Забивку следует производить до момента, когда плоскость фиксатора сравняется с плоскостью слоя утеплителя.

После установки дюбелей производится оштукатуривание поверхности или устройство навесного фасада.