ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Утверждаю: ______________ Гайдук А.А., директор

ПОРЯДОК РАБОТЫ

по нанесению теплоизоляционного покрытия

RE-THERMTM на бетонные, оштукатуренные и кирпичные

поверхности строительных конструкций.

Разработано: ______________ Маслов, В.А., начальник лаборатории

Казань, 2008г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - В данной технологической инструкции приведен процесс нанесения теплоизолционного покрытия RE-THERM на бетонные, оштукатуренные поверхности (стены, потолки и т.п.).

1.2  Материалы, используемые для защиты, должны отвечать требованиям соответствующей технической документации. Теплозащитное покрытие RE-THERM должно соответствовать требованиям ТУ 2316-112-00209600-2009

  - Каждая партия защитного покрытия должна сопровождаться паспортом, подтверждающим качество продукции, а на каждом тарном месте должна быть этикетка предприятия – изготовителя.

2 ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

2.1 Набор шпателей.

2.2 Кисти волосяные с длинной мягкой щетиной.

2.3 Электромеханический инструмент для очистки поверхности.

2.4 Металлические щетки, шкурка.

2.5 Краскопульт с диаметром сопла 3-6мм.

2.6 Компрессор

- ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

3.1 Подготовка поверхности для нанесения RE-THERM заключается в удалении с поверхности остатков бетона, раствора, мусора.

3.2 При очистке поверхности необходимо обратить внимание на более тщательную обработку углублений, уголков, стыков.

3.3 После очистки, перед нанесением, поверхность необходимо обеспылить, используя сжатый воздух или другие приспособления.

- ПОДГОТОВКА ТЕПЛОЗАЩИТНОГО СОСТАВА.

  - Открыть емкость с теплозащитным составом.

  - Проткнуть палкой во многих местах всплывший слой наполнителя и тщательно перемешать до образования однородной сметаноподобной массы. При перемешивании с помощью дрели с насадкой, частота оборотов насадки не должна быть более  300 об/мин

  - . При отсутствии дрели перемешивание возможно путем многократного переливания из одной бочки в другую до образования однородной массы либо путем перемешивания продукта палкой.

4.4 Перелить перемешанный продукт в чистое ведро через фильтр (металлическая сетка с ячейкой 2 – 3 мм или дуршлаг), разбивая комочки на сетке с помощью кисточки. Оставшиеся на фильтре комочки удалить, чтобы не забился распылитель, и была ровная, гладкая поверхность изоляции.

- НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ.

5.1 Предварительно процеженный материал перемешать и отлить в расходную емкость, из которой будут производиться работы по нанесению изоляции.

# 5.2 Не допускается наносить покрытие на влажную или  обледенелую поверхность. Температура поверхности не должна быть ниже +7 0С. Не рекомендуется работать во влажную погоду, т.к. материал разжижается водой, вследствие чего увеличится продолжительность сушки.

# 5.3 Не допускается наносить покрытие на незащищенную поверхность  перед дождем. Полностью высохшее покрытие водостойко.

5.4 Для лучшего сцепления материала с обрабатываемой поверхностью, поверхность нужно огрунтовать акриловым грунтом в 1-2 слоя. Так же можно производить грунтование поверхности жидким составом RE-THERM, для чего в материал маленькими порциями добавлять воду из расчета не более 50 гр. на 1 л продукта. Раствор необходимо постоянно перемешивать, чтобы не образовывались не разжиженные комки. Кисточкой нанести материал на подготовленную поверхность и дать просохнуть в течение 7-8 часов.

  - Первый и последующие слои покрытия наносят после высыхания грунтовочного слоя RE-THERM с содержанием воды не более 5% от общего объема материала. Толщина нанесения одного слоя не более 0,5мм., время высыхания каждого слоя при t=18-200 C не менее 24 часов.

# При работе продукт в расходной емкости необходимо время от времени перемешивать, чтобы не допустить расслоения RE-THERM.

  - Общий расход покрытия для получения сухого слоя толщиной 0,5 мм 0,5 – 0,55 л/м2  Рекомендуемая толщина покрытия – не менее 1 мм.

  - Контроль качества покрытия – визуальный (из под слоя материала не должна просвечивать подоснова). Для точного измерения толщины готового покрытия использовать измеритель толщины мокрого слоя лакокрасочных покрытий. Защитное покрытие, нанесенное на поверхность, должно лежать сплошным равнотолщинным покровом, без пропусков, потеков и вмятин.

  - После работы кисточки , шпатели и распылители тщательно промыть водой и полученный «промывочный раствор» можно будет использовать для разжижения материала в последующие дни.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - Теплозащитное покрытие RE-THERM не обладает общетоксичным и кожно-резорбтивным действием. По ГОСТ 12.1. 007,  RE-THERM относится к 4-му классу  опасности.

  - При работе с продуктом рекомендуется пользоваться защитными очками, фартуком. При нанесении RE-THERM распылителем в закрытом помещении без вентиляции рекомендуется пользоваться  респираторами ШБ-11 «Лепесток- 200» ГОСТ 12.4.028. Если помещение хорошо проветривается или работы ведутся  вне помещения, респираторы не требуются.

  - Хранение и применение теплозащитного покрытия не связано с соблюдением особых требований техники безопасности, так как оно пожаро- и  взрывобезопасно.

6.4 Транспортирование и хранение теплозащитного покрытия  нужно производить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +50С.

6.5 К самостоятельной работе следует допускать лиц, ознакомленных с инструкцией по нанесению защитного покрытия.

  - Теплозащитный состав RE-THERM соответствует нормам.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 16.11.10.231.П.000669.04.09  от 21.04.2009 г.

Сертификат пожарной безопасности: № ССПБ.RU.ОП034.Н.00323 от 02.06.2009г.

Сертификат соответствия: № РОСС RU.АВ24.Н01264 от 19.06.2009г.

- КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ:

# 7.1 При попадании продукта в глаза - немедленно промыть глаза в проточной воде в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется - проконсультироваться с врачом.

# 7.2 При  попадании RE-THERM на кожу - промыть водой с мылом. Загрязненную одежду выстирать.

# При  попадании RE-THERM в органы дыхания выйти на свежий воздух.

# 7.4  В случае пролива продукта для облегчения уборки использовать любой впитывающий материал типа песка, грунта, ветоши и т.д.