Выписка из технических условий (ТУ)

на полистирол вспенивающийся (ПСВ)  ПСВ «АЛЬФАПОР»

(далее по тексту – полистирол вспенивающийся).

Полистирол вспенивающийся (ПСВ)   представляет собой продукт суспензионной полимеризации стирола в присутствии порообразователя. Вспенивающийся суспензионный полистирол выпускают в виде сферических частиц, поверхность которых обработана различными веществами, предотвращающими скопление электростатических зарядов при транспортировке и улучшающими технологичность полимера при переработке.

Полистирол вспенивающийся  предназначен для изготовления методом термоформования тепло- и звукоизоляционных материалов в виде  пенополистирольных блоков, различных видов упаковки, в том числе для пищевых продуктов, а также для изготовления других технических изделий.

1. Типы и марки полистирола вспенивающегося

1.1 Полистирол вспенивающийся  выпускают следующих типов:

ПСВ тип STD (ЕРS – STD) - стандартный (STD-Standart) без особых требований к огнезащите и присадок для защиты от воспламенения, предназначен для изготовления изоляционных плит, универсальных упаковочных материалов, также для пищевых продуктов, плавучих средств, декоративных изделий;

ПСВ тип SE (ЕРS SE) – самозатухающий (SE=Selt Extinguishing), содержит присадки для защиты от воспламенения, предназначен в производстве плит для изоляции шагового шума, для изготовления теплоизоляционных плит и других технических изделий;

ПСВ тип LP STD (ЕРS STD) – стандартный, с пониженным содержанием пентана без особых требований к огнезащите присадок для защиты от воспламенения , предназначен для изготовления  многоцелевого  упаковочного материала высокой плотности, и фасонных формованных изделий с высокой механической прочностью;

ПСВ тип LP SЕ (ЕРS LP SЕ) – самозатухающий, с пониженным содержанием пентана, содержит присадки для защиты от воспламенения, предназначен для изготовления теплоизоляционных плит высокой плотности и сложной формы ,с высокой механической прочностью и формованных фасонных изделий сложной формы..

Буквенные обозначения в скобках применяют только при поставках на экспорт.

1.2 Каждый тип полистирола вспенивающегося поставляется рассеянным на фракции, образующие соответствующие марки.

1.3 Фракция определяется содержанием частиц с наиболее часто повторяющимся размером при просеве на комплекте сит, с размером ячеек (мм) согласно таблицы 1

##### Таблица 1

| Наименование марки | Наиболее часто повторяющийся размер частиц, мм | Сито с размером ячеек для определения массовой доли частиц основной фракции, мм | Тип полистирола вспенивающегося |
| --- | --- | --- | --- |
| 90/00 90/01 90/50 90/51 | Более 4, 0 | 4,0 | STD, SE, LP STD, LP SE |
| 100 101 150 151 | 2,2-4,0 | 2,2 | STD, SE, LP STD, LP SE |
| 200 201 250 251 | 1,6-2,2 | 1,6 | STD, SE, LP STD, LP SE |
| 300 301 350 351 | 1,0-1,6 | 1,0 | STD, SE, LP STD, LP SE |
| 400 401/402 450 451 | 0,7-1,0 | 0,7 | STD, SE, LP STD, LP SE |
| 500 501 550 551 | 0,3-0,7 | 0,3 | STD, SE, LP STD, LP SE |
| 600 601 650 651 | Менее 0,3 | Остаток на поддоне | STD, SE, LP STD, LP SE |

1.4 Рекомендуемые области назначения типов и марок полистирола вспенивающегося:

Таблица 2

| Марка |  | Кажущаяся плотность кг/м3 |  |  | Специфические характеристики |  | Назначение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Полистирол вспенивающийся( ПСВ ) тип STD (стандартный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 8,0÷14 |  |  | Обработан антистатиком для предотвращения повышения элетростатического заряда во время транспортировки. Более низкие плотности возможно получить путем двукратного или предвспенивания Изготовление на оборудовании непрерывного и периодического действия, работающего в автоматическом и полуавтоматическом режимах. |  | Формованные изделия для теплоизоляции, изоляции шагового шума, звукоизоляции, дренажные блоки, а также другие крупногабаритные изделия с низкой и средней кажущейся плотностью. |  |  |
| 200 |  | 9,0÷15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  | 15÷30 |  |  | Обработан антистатиком Более низкие плотности возможно получить путем двукратного предвспенивания. Изготовление на оборудовании непрерывного и периодического действия, работающего в автоматическом и полуавтоматическом режимах. |  | Упаковочные изделия широкого спектра.. Фасонные детали и блоки средней плотности. В строительстве без особых требований к огнезащите. |  |  |
| 400 |  | 15÷30 |  |  | Обработан антистатиком. Перерабатывается на оборудовании непрерывного и периодического действия, работающего в автоматическом и полуавтоматическом режимах |  | Универсальный упаковочный материал (также пищевой), плит для теплоизоляции, в виде фасонных деталей толщиной стенки не менее10мм. Обеспечивает даже при низких плотностях высокую механическую прочность, не гигроскопичен и не становится хрупким при низких температурах. |  |  |
| 500 |  | 18÷30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полистирол вспенивающийся (ПСВ) тип SE (самозатухающий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101, 201 | 8,0÷14 |  |  | Относятся к группе трудновоспламеняемых материалов. Обработан антистатиком Более низкие плотности возможно получить путем двукратного или трёхкратного предвспенивания.. Перерабатывается на оборудовании непрерывного и периодического действия, работающего в автоматическом и полуавтоматическом режимах |  |  |  | Изготовление блоков пенопласта, плит для теплоизоляции и дренажных плит, изоляции шагового шума а также других крупногабаритных изделий с низкой и средней кажущейся плотностью.. |  |
| 301 | 14÷20 |  |  | Относится к группе трудновоспламеняемых материалов. Обработан антистатиком. Более низкие плотности возможно получить путем двукратного предвспенивания. Перерабатывается на оборудовании непрерывного и периодического действия, работающего в автоматическом и полуавтоматическом режимах |  |  |  | Изготовление комплексных систем для теплоизоляции наружных стен. Пригодны для теплоизоляции без особых нагрузок как: -заполнение изоляционного материала внутри кладки; -внутренняя изоляция; -оборудование крыши |  |
| 401 | 15÷25 |  |  | Относятся к группе трудновоспламеняемых материалов. Обработаны антистатиком, и добавкой позволяющей получать разную кажущуюся плотность изделий. Перерабатывается на оборудовании непрерывного и периодического действия, работающего в автоматическом и полуавтоматическом режимах |  |  |  | Изготовления блоков для теплоизоляции и под нагрузкой, для комплектных систем теплоизоляции наружных стен, фасонных деталей пригодных для использования на пешеходных , проезжих и озелененных площадях.. |  |
| 402 | 20÷40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 22÷40 |  |  | Относится к группе трудновоспламеняемых материалов. Имеет специальное водоотталкивающее защитное покрытие, обработан антистатиком, |  |  |  | Изготовление блоков для изоляции по периметру различных тонкостенных фасонных деталей широкого спектра , щитов ,используемых для непосредственного контакта с водой или влажной поверхностью для изоляции по периметру |  |
| Полистирол вспенивающийся (ПСВ) тип LP–STD (стандартный , с пониженным содержанием порообразователя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150,250,350,450,550 |  |  | 30÷50 |  |  | С высокой механической прочностью даже при низких температурах Не гигроскопичен. Обработан антистатиком. Перерабатывается на оборудовании непрерывного и периодического действия, работающего в автоматическом и полуавтоматическом режимах. |  |  | Для изготовления универсального упаковочного материала (также пищевого), для фасонных формованных деталей с высокой плотностью, с толщиной стенки: не менее 50мм (марка 150 ), не менее 30мм (марка 250), не менее 10мм (марки 350, 450 , 550) |
| Полистирол вспенивающийся (ПСВ) тип LP-SE, (самозатухающий с пониженным содержанием порообразователя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151,251,351,451,551 |  |  | 30÷50 |  |  | Является трудновоспламеняемым материалом. Обработан антистатиком. Перерабатывается на оборудовании непрерывного и периодического действия, работающего в автоматическом и полуавтоматическом режимах. |  |  | Для теплоизоляции под нагрузкой, пригодных для использования на пешеходных , проезжих и озелененных площадях., для изготовления и широкого спектра фасонных деталей высокой плотности, а также для формования деталей сложной формы. |

Марка 90 и марка 600   полистирола вспенивающегося всех типов является сопутствующим продуктом при получении полистирола вспенивающегося любого типа, предварительно вспененные гранулы применяются при изготовлении пенобетонов, пенокирпичей, облегченных огнеупоров и других подобных изделий, придавая им лучшие изоляционные свойства.