«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

с использованием жидкого керамического теплоизоляционного материала Корунд®

1.  Структура «теплого пола»: материал Корунд®, источник тепла, напольное

покрытие.

2.  Подготовить поверхность к нанесению материала: удалить рыхлые

участки, расшить трещины, удалить маслянистые включения, бетон

очистить от цементного «молочка», отремонтировать поверхность

цементно-штукатурными составами.

- Поверхность ошкурить, обеспылить, покрыть любым качественным акриловым грунтом глубокой пропитки 1-2 раза. Дождаться полного высыхания.

4. Открыть ведро с материалом Корунд®, тщательно перемешать до

получения однородной массы. Перемешивание осуществлять вручную

либо при помощи перемешивающей насадки на электрическую дрель.

Скорость вращения при этом не должна превышать 150-200 об/мин.

- Нанести первый грунтовочный слой на подготовленную поверхность. В материал добавляется вода в качестве разбавителя (10-20%). Вязкость материала в последующих слоях регулируется в зависимости от  структуры изолируемой поверхности пола (5 – 15% воды).

- Дождаться полной межслойной и окончательной полимеризации нанесенного материала (24 часа).

- Наносить материал Корунд® на поверхность послойно с обязательным соблюдением технологии межслойной сушки. Количество слоев, толщина слоёв (толщина одного слоя не должна превышать 0,5 мм!) и итоговая толщина теплоизоляционного материала Корунд® определяется методом теплотехнического расчета (если это межквартирное перекрытие, рекомендуемая толщина слоя 1 мм).

8.  Поверх материала Корунд® расположить источник тепла, облицевать

напольной плиткой или другим напольным покрытием.

- После этого использовать любое напольное покрытие.