Технологическая карта нанесения жидкого керамического теплоизоляционного материала Корунд®

безвоздушным распылителем высокого давления

типа Graco

1. Сводка всех деталей

Окрасочный пистолет может быть технически совершенным, но если оператор не будет применять правильную технику распыления, общий эффект в результате положительным не будет. Неправильные методы нанесения покрытия могут значительно увеличить затраты. Чтобы максимизировать функции и рабочие характеристики окрасочного пистолета: 
- убедитесь, что держите окрасочный пистолет перпендикулярно рабочей поверхности, как показано на рисунке. Наклоны окрасочного пистолета из стороны в сторону, приближение и удаление пистолета от окрашиваемого предмета вызовет отклонение большого количества краски от рабочей поверхности и ее потерю. 
- движение пистолета по дуге вызовет неровную толщину пленки. Помните, что нужно перемещать всю руку вдоль поверхности, держа запястье прямо. 
- контролируйте скорость маха, чтобы добиться правильной толщины пленки 
- наносите материал внахлест таким образом, чтобы перекрытие не превышало 50%. Более сильное перекрытие потребует увеличения скорости прохода для получения однородного напыления материала.

§

Показаны правильная и неправильная технологии распыления.

Переизбыток краски - это тот материал, который теряется при промахе мимо цели. Чтобы минимизировать потери, необходимо выработать осторожность и правильно нажимать на курок. Курок не должен нажиматься, когда пистолет неподвижен. Использование правильно подобранного давления распыляемого воздуха предотвратит переизбыток распыления; этот режим уменьшит потери краски из-за ее отскакивания от окрашиваемого объекта.

Окрасочный пистолет необходимо держать достаточно далеко от рабочей поверхности, чтобы ширина пятна распыла могла увеличиться до достижения подходящего размера. Оптимальное расстояние обычно составляет от 6 до 10 дюймов (от 15 до 25 см), как показано на рисунке.

2.Рекомендации по подбору наконечника

Для получения наилучшего результата нанесения при выборе наконечника необходимо учитывать следующие факторы:

1.Ширина полосы распыления

2.Размер сопла и максимальная производительность аппарата

3.Тип используемого материала

4. Износостойкость сопла

ШИРИНА ПОЛОСЫ РАСПЫЛЕНИЯ

Ширина полосы распыления определяется углом распыления на расстоянии 30 см от поверхности. Угол определяется первой цифрой в маркировке наконечника.

В данном примере цифра 5 указывает что  угол распыления составляет 50 градусов, а для определения ширины полосы распыления необходимо умножить первую цифру на 5:

5 х 5 = 25 см

| Первая цифра на маркировке | Угол распыления, град. | Ширина полоски, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 5 |
| 2 | 20 | 10 |
| 3 | 30 | 15 |
| 4 | 40 | 20 |
| 5 | 50 | 25 |
| 6 | 60 | 30 |
| 7 | 70 | 35 |
| 8 | 80 | 40 |
| 9 | 90 | 45 |

- РАЗМЕР СОПЛА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА

Размер сопла указывает на примерный расход материала. Определяется он по последним двум цифрам в маркировке наконечника.

В данном примере цифра 17 обозначает, что  размер отверстия составляет  0,017 дюймов или 0,43 мм

Каждый тип аппарата имеет максимальную производительность и это необходимо учитывать при подборе комплектующих.

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ РАЗМЕРОВ СОПЕЛ ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ ULTRA MAX II

| маркировка | модель | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход л/мин |  | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2.2 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,4 |
| ULTRA MAX II | 695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Примечание: например если вы хотите получить расход 3,0 л/мин, то минимально рекомендуемый аппарат – ULTRA MAX II 695

- ТАБЛИЦА НАКОНЕЧНИКОВ РЕКОМЕДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

RAC X™

011 - 015

| чернила | морилки | Лаки, глазури | эмали | Уретаны | Акрилы | эмульсии | Латекс*** (рекомендуемые для «Корунд») |  | Блочные наполнители | Огнестойкие краски (фламопласт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 109 | 111 | 113 | 115 |  | 119 | 121 |  |  |  |  |
| 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 |  |  |
| 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 |  |
|  | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 |
|  | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 |
|  | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 |
|  |  |  |  |  |  |  | 721 | 723 | 725 |  | 729 |
|  |  |  |  | 8158 | 817 | 819 | 821 |  |  | 827 |  |
|  |  |  |  |  | 917 |  |  |  |  |  |  |

013 - 015

Наконечники для получения высококачественных покрытий

RAC X

FFTxxx

Flat Silver

163xxx

Flat Black

163xxx

Профессиональные наконечники

Ак RAC® 5

286xxxRAC X™

LTXxxx

Contractor flat

269xxx

Flat Silver

163xxx

Износостойкие наконечники

RAC X™ Wide Rac

WRxxxx

Texture

TMXxxx

Flat Silver

163xx

Наконечники для получения чётких линий

LL5x

RAC® 5 LineLazer

LL5xxx