Технологическая карта нанесения жидкого керамического теплоизоляционного материала Корунд®Классик

на деревянные поверхности

- Подготовить поверхность к нанесению материала: механическая или ручная очистка от старой краски, маслянистых включений и др., шлифовка поверхности.

- Обеспылить поверхность, пропитать древесину антисептирующими

составами на водной основе.

- Открыть ведро с материалом Корунд®, тщательно перемешать до получения однородной массы. Перемешивание осуществлять вручную либо при помощи перемешивающей насадки на электрическую дрель. Скорость вращения при этом не должна превышать 150-200 об/мин.

4.  Нанести первый грунтовочный слой на подготовленную поверхность

(для  лучшей адгезии –  более жидкий (15-20% воды)) .

В последующих слоях материал добавляется вода в качестве

разбавителя (10-15%).

Вязкость материала регулируется в зависимости от  структуры,

конфигурации и влажности поверхности.

- Дождаться полной межслойной и окончательной полимеризации материала (24 часа).

- Наносить материал Корунд® на изолируемую поверхность послойно с

обязательным соблюдением технологии межслойной сушки.

Количество слоев, толщина слоёв (не должна превышать 0,5 мм!) и

итоговая толщина теплоизоляционного материала Корунд®

определяется методом теплотехнического расчета.