Технологическая карта нанесения жидкого керамического теплоизоляционного материала Корунд®Классик

на бетонные поверхности.

- Подготовить поверхность к нанесению материала: удалить рыхлые

участки, расшить трещины, удалить маслянистые включения, бетон

очистить от цементного «молочка», отремонтировать поверхность

цементно-штукатурными составами.

- Поверхность ошкурить, обеспылить. Рекомендуется покрыть любым качественным акриловым грунтом глубокой пропитки 1-2 раза. Дождаться полного высыхания.

- Открыть ведро с материалом Корунд®, тщательно перемешать до

получения однородной массы. Перемешивание осуществлять вручную

либо при помощи перемешивающей насадки на электрическую дрель.

Скорость вращения при этом не должна превышать 150-200 об/мин.

- Нанести первый грунтовочный слой – вода в качестве разбавителя (15-20%) на подготовленную поверхность. Вязкость материала в последующих слоях регулируется в зависимости от  структуры и конфигурации изолируемой поверхности.

- Дождаться полной межслойной и окончательной полимеризации материала (24 часа).

- Наносить материал Корунд® -  на изолируемую поверхность послойно с обязательным соблюдением технологии межслойной сушки. Количество слоев, толщина слоёв (толщина одного слоя не должна превышать 0,5 мм!) и итоговая толщина теплоизоляционного материала Корунд® определяется методом теплотехнического расчета.

7.     Для внутренних помещений: нанести поверх материала выравнивающую

шпатлевку, наклеить обои, керамическую плитку или окрасить.

- Для стен фасадов: нанести на поверхность Корунд® акриловый грунт 1 раз. Дать полностью высохнуть. После этого использовать любые фасадные декоративные системы.