Исх. №46 от 15.10.2010
ООО «Теплопроект»

Генеральному директору Казаковой М.Н.

Пономареву В.Б.
Копия:

ТК 465 «Строительство»

Председателю Бариновой Л.С.
Отзыв на проект межгосударственного стандарта ГОСТ 4640 «Вата минеральная. Технические условия»
Некоммерческое партнерство «Производители современной минеральной изоляции «Росизол» на заседании Технической рабочей группы рассмотрело представленный на обсуждение проект межгосударственного стандарта ГОСТ 4640 «Вата минеральная. Технические условия». 

Замечания к проекту межгосударственного стандарта ГОСТ 4640

1. Область применения.

минеральная вата: Теплоизоляционный материал,  имеющий структуру ваты и изготовленный из расплава горной породы, шлака или стекла (ГОСТ Р 52953-2008 (ЕН ИСО 9229:2004)).
В нашем варианте текста расширен перечень сырья и исключено стекло, как не рассматриваемое в настоящем стандарте. А указанное определение  приведено в разделе  «Термины и определения» окончательной редакции.
4.4 Условные показатели и характеристики (свойства)

Для ваты нормирована теплопроводность. Во-первых, неясен метод её определения, поскольку ГОСТ 7076 предполагает образцы только в виде прямоугольных параллелепипедов или кругов, чтобы было плотное прилегание к поверхностям прибора. Во-вторых, неясно для чего вообще регламентировать теплопроводность для ваты, так как при её применении очень высока вариативность этого показателя.
Образцы для определения теплопроводности любой формы  вырезают из минераловатного ковра (ортотропного, гофрированного или многослойного, в зависимости от технологии) и они  обеспечивают плотное прилегание. Ошибочно представление о вате, как о бесформенной  клочковатой массе  неопределенной формы, это сформированный ковер, который, особенно при наличии супертонких волокон, имеет   значительную прочность на разрыв  за счет  сил  естественного сцепления.  Высокая вариативность – признак нестабильности технологического процесса.
Минеральная вата должна относиться к тому классу пожарной опасности материалов, который определён в соответствие с 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Согласно ст.12 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ вата классифицирована по  признаку горючести в категории  НГ (негорючая).
Влажность по массе является технологическим показателем и его нормирование может осуществляться только для приёмо-сдаточных испытаний, в противном случае оно не имеет смысла.
Имеет смысл, так как в случае  переувлажнения существенно  возрастает  теплопроводность. Также этот  показатель необходим  потребителю при входном контроле полученной ваты (возможно увлажнение при хранении или  транспортировке).
Плотность сыпучих материалов не может определяться по ГОСТ 17177. Тем более что для ваты это такой же вариативный показатель, как и теплопроводность.
Минеральная вата  не относится к сыпучим  материалам, видимо  имеется в виду гранулированная  вата, но это  совсем другой  материал, выпускаемый по  собственным ТУ  и в  данном  документе не рассматривается.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды
В Российской Федерации существует законодательство по этим вопросом. Чтобы не создавать параллельные требования, стоит просто дать ссылки, что эти вопросы регулируются законодательством РФ.
Не на всех заводах есть штаты юристов, тем более на  малых предприятиях, поэтому  считаем  необходимым  внести  положения  этого раздела  в текст, а не давать ссылку на законодательство. 
6 Правила приемки

Документ о качестве ни к чему, поскольку вся необходимая и достаточная потребителю информация должна содержаться в маркировке изделия. Ей-то и должно соответствовать изделие. Дополнительный документ и его заполнение являются дополнительным административным обременением. 
Вопрос дискуссионный, так как  не все производители маркируют продукцию и используют логотип  предприятия-изготовителя с показателями качества, многие  упаковывают  продукцию без указания логотипа и  др. данных. Дополнительный документ не является  непреодолимым препятствием, ведь показатели  качества не  меняются ежедневно, они  годами остаются неизменными, например  коэффициент теплопроводности (при неизменной технологии и сырье), поэтому распечатать их типографским способом ничего не  стоит, зато каждая партия продукции  будет сопровождаться соответствующим документом.
Ещё большим барьером является нормирование ваты, применяемой для изготовления изделий. Если вата не маркируется знаком обращения на рынке, а применяется для изготовления минераловатных изделий, то требования к ней являются прерогативой исключительно изготовителя этих самых изделий.
Можно согласиться с прерогативой  изготовителя.

7.2  Определение модуля кислотности

7.3  Определение водостойкости (рН)

Оба метода представляются полезными и их желательно сохранить либо в виде отдельных методов испытаний, либо в рамках перерабатываемого стандарта.
Более  рациональным было бы включение  указанных методик в ГОСТ17177 (методы испытаний).
7.5 Определение содержания не волокнистых включений

Совсем непонятно, что собой представляет устройство для определения содержания неволокнистых включений в минеральной вате по нормированной документации. Следует либо дать схему этого устройства, либо ссылки на нормированную документацию.
В окончательной редакции приведена  схема устройства, а также дан   второй способ определения содержания неволокнистых включений, особенно актуальный для  супертонкой ваты, которую  обычным прибором  трудно расчесать и отделить корольки. Можно было привести и третий  метод – отделение  неволокнистых включений из прокаленной  навески ваты с использованием  вибростенда (метод бывшей ГДР), но он кроме Теплопроекта  нигде на предприятиях не  прижился в свое  время.

А лучшим вариантов является применение стандартного метода из ASTM S 612-93, который даёт возможность обнаружения неволокнистых включений более мелких фракций нежели, чем 0,25 мм.
Это было бы проще всего, только зачем повторять чужие стандарты?  Кроме того, если  просеивать неволокнистые включения  через сито   с размером  ячеек  0,1 мм  и менее, то в нашей вате  окажется под 40% и более корольков. Тогда это не вата, а корольки с волокнистой  примесью.

9  Указания по применению
В стандарте не должно содержаться указаний по применению минеральной ваты. Потребитель сам определяет область применения ваты. Изготовитель же может только дать свои рекомендации.
Потребитель  может ошибаться, особенно  не  очень подкованный. Вот указания  и служат ему  рекомендацией. Не следует считать их жесткой догмой, т.к. в тексте  только  упоминание  нормативной и проектной документации.
Из текста стандарта неясно, что следует считать механическим повреждением ваты. Должны быть прописаны четкие критерии.

Согласно общепринятым понятиям механическим повреждением минеральной ваты  считается отрыв  части минераловатного ковра или его разрыв, «проплешины» в ковре  от сгоревших частиц кокса или  конгломератов связующего, а также деформация  рулона  минеральной ваты. Это особенно актуально при ортотропной (горизонтально-ориентированной) структуре минераловатного ковра, которая характерна  большинству  старых заводов, не оснащенных  маятниковыми раскладчиками.
Общие выводы и замечания

Проект актуализированного межгосударственного стандарта ГОСТ 4640 «Вата минеральная. Технические условия»следует признать не соответствующим принципам технического регулирования, заложенным в 184-ФЗ «О техническом регулировании». На основании п.п. 7.2. и 7.3. предлагаем сделать отдельный стандарт (стандарты) на методы определения модуля кислотности и водостойкости.
С уважением, 

Генеральный секретарь НП «Росизол»
Фадеев Александр Валерьевич
Не совсем понятно, на основании каких доводов  сделан общий вывод. Какие  физико-механические или теплотехнические характеристики минеральной ваты  не соответствуют  критериям  уважаемой Технической рабочей группы,  что  оспаривается и почему бы не  пригласить разработчика  на  свое  заседание?

С уважением                        
   Пономарев В.Б., к.т.н., сотрудник лаборатории минеральной ваты,  изделий и конструкций Теплопроекта с 1970 г., а с 1980 по 2008 г. её  заведующий,  защитивший  в 1979 г. диссертацию на тему «Исследование  влияния  химического и минералогического состава сырья на качество  минерального волокна».
