                                                                                         ГОСТ 4640-                                                                       

(Проект, 1-я редакция)
ГОСТ 4640-                                                                       

(Проект, 1-я редакция)
                                                                                       ГОСТ 4640-                                                                       

(Проект, 1-я редакция)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ   

ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ

Технические условия

Mineral  wool. Specifications
                                                                                                     Дата введения −
 1 Область применения                                                                           

 Настоящий стандарт распространяется на минеральную вату,  получаемую из расплава горных пород габбро-базальтовой группы и их аналогов, осадочных пород, вулканического шлака, металлургических шлаков, промышленных силикатных отходов и их смесей и предназначенную для изготовления теплоизоляционных, звукоизоляционных и звукопоглощающих изделий.  
Минеральная вата может применяться в качестве теплоизоляционного  материала   в строительстве  и промышленности для изоляции поверхностей         с температурой до 700 ºС.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2642.3−97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)
ГОСТ 2642.4−97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия

ГОСТ 2642.7−97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кальция
__________________________________________________________________

Проект, 1-яредакция

ГОСТ 2642.8−97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида магния

ГОСТ 3118−77 Реактивы. Кислота соляная.  Технические условия

ГОСТ 6613−86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 7076−99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 9147−80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 14192−96 Маркировка грузов

ГОСТ 17177−94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.

Методы испытаний

ГОСТ 18300−87 Спирт этиловый ректификованный  технический. Техни-ческие условия

ГОСТ 18866−93 Щебень из доменного шлака для производства мине-ральной ваты. Технические условия
ГОСТ 24597−81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25336−82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные размеры и параметры.

ГОСТ 25951−83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
     
ГОСТ 26281−84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки

ГОСТ 30108−94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему  указателю  стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен),  то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответству-ющими определениями:

3.1 тепловая изоляция: Общий термин, применяемый для описания процесса уменьшения теплопереноса через систему или для описания изделия, элементов системы, которые выполняют функцию тепловой изоляции.
3.2 минеральная вата: Теплоизоляционный материал, имеющий структуру ваты и изготовленный из расплава горной породы, шлака или стекла.

3.3 теплоизоляционное изделие: Теплоизоляционный материал в виде готового изделия, включающего любые облицовки, обкладки или покрытия.

4 Технические требования

4.1 Минеральная вата (далее – вата) должна соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологической документации, утвержденной  предприятием-изготовителем.

4.2 Вату в зависимости от плотности  подразделяют  на марки ВМ-35,      ВМ-50, ВМ-70.

 4.3. Условное обозначение ваты должно состоять из ее наименования  и сокращенного обозначения ВМ, марки  в соответствии с 4.2 и обозначения настоящего стандарта.

 Пример условного обозначения в технической документации  и при заказе минеральной ваты  марки ВМ-35:

            Вата минеральная ВМ-35 ГОСТ 4640 - .
4.4 Основные показатели и характеристики (свойства)

4.4.1  Вата по физико-механическим и теплотехническим показателям должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

   Т а б л и ц а 1










               

	Наименование показателя
	Значение для марки

	
	ВМ-35
	ВМ-50
	ВМ-70

	Модуль кислотности
	Св. 1,6

до  3,0
	1,6
	1,4



	Плотность, кг/м³, не более

	35
	50
	70

	Водостойкость, рН, не более

	3,5
	4,0
	4,0

	Средний диаметр волокна, мкм
	От 1

до  3
	Св. 3

до  6
	Св. 6

до  8

	Содержание неволокнистых включений размером св. 0,25 мм, 
% по массе, не более

	5
	8
	12

	Теплопроводность,  Вт/(м · К), не более,

при температуре:

283 К    (10 °С)
298 К    (25 °С)

  398 К    (125 °С)

  573 К    (300 °С)


	0,038

0,040

0,070

-
	0,037

0,039

0,065

-
	0,036

0,038

0,050

0,120

	Влажность, % по массе, не более

	1,0
	1,0
	1,0

	Содержание органических веществ,
% по массе, не более

	1,0
	1,0
	1,0


4.4.2  Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в вате не должна превышать предельных значений, установленных ГОСТ 30108.
4.4.3 Вата относится к группе негорючих материалов (НГ).

4.5 Требования к сырью и материалам

4.5.1  Для изготовления ваты применяют горные породы габбро-базальтовой группы и их аналоги, осадочные породы, вулканические шлаки, промышленные отходы, в том числе. щебень из доменного шлака по ГОСТ 18866, а также смеси указанных компонентов и другие сырьевые материалы, обеспечивающие получение ваты в соответствии с требованиями настоящего стандарта и имеющие санитарно-гигиеническое заключение.

4.5.2  В качестве обеспыливающей добавки  применяют индустриальные масла и мазут по действующим нормативным документам, имеющие санитарно-гигиеническое заключение.

Допускается применение  других обеспыливающих добавок при согласова-нии с органами санитарного надзора.

4.6 Упаковка

4.6.Вата, применяемая в качестве теплоизоляционного материала, должна  быть упакована  в полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951 или  полиэтиленовые мешки  для обеспечения ее сохранности при хранении,  транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах. Нарушение целостности упаковки не допускается.

По согласованию с потребителем допускается применять другие виды упаковочных материалов, обеспечивающие сохранность ваты при хранении и транспортировании.

4.6.2 Вату перед упаковыванием сворачивают в рулон диаметром не более 700 мм. Рулон упаковывают в полиэтиленовую пленку или мешок, формируя упакованное место.

4.6.3 Каждое упакованное место должно содержать вату одной марки.

4.6.4 Упакованная вата одной марки может поставляться в виде транс-портных пакетов. Габариты транспортных пакетов, пригодных для перевозки всеми видами транспорта, должны  соответствовать требованиям ГОСТ 24597.

 4.6.5 При формировании транспортного пакета  упакованную вату укладывают  на поддон  и обтягивают чехлом из полиэтиленовой пленки.

4.7 Маркировка

4.7.1 Каждое упакованное место с ватой должно иметь четкую маркировку, нанесенную на этикетку, прикрепленную к упаковке, или непосредственно на упаковку.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование и условное обозначение материала;

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- дату изготовления;

 - теплопроводность;

 - группу горючести;

 - удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

 - количество ваты в упаковке (транспортном пакете), м3;

 - сведения о санитарно-гигиенической безопасности;

 - обозначение настоящего стандарта.
 4.7.2 Транспортная маркировка  − по ГОСТ 14192.

 5  Требования безопасности и охраны окружающей среды
5.1 При работе с ватой вредными производственными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты органических веществ (пары углеводородов), входящих в рецептуру.

5.2 Содержание вредных веществ, выделяющихся из ваты при ее приме-нении в воздух рабочей зоны и атмосферу, не должно превышать среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) для атмосферного  воздуха в соответствии с гигиеническими нормами, установленными органами санитарного надзора.   

 При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентра-ций каждого вещества  и их ПДК (суммарный показатель) не должна превышать единицы.

5.3. Помещения, в которых проводят работы с ватой, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией.

Весь работающий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожных покровов.

5.4 Класс опасности отходов, образующихся при производстве  ваты, устанавливается в соответствии с санитарными правилами определения токсичности отходов производства.

Отходы утилизируются в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

Отходы могут также использоваться как компоненты сырья в виде добавок.

Утилизация отходов осуществляется по договору со специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию, в местах, согласованных с  органами надзора за размещением и обезвреживанием отходов производства.

5.5 Комплекс природоохранных мероприятий должен быть установлен в технологической документации предприятия-изготовителя, согласованной с природоохранными органами.

6 Контроль и оценка соответствия

6.1 Для получения ваты, соответствующей требованиям настоящего стан-дарта,  должен проводиться постоянный внутренний контроль производственного процесса, включая контроль качества ваты, осуществляемый изготовителем в соответствии с правилами, установленными в технологической документации предприятия-изготовителя, и требованиями настоящего стандарта.

6.2 Контроль ваты, применяемой для изготовления изделий, осуществляют на технологической линии. Для контроля из произвольно выбранных мест минераловатного  ковра непосредственно на конвейере отбирают точечные пробы. Из отобранных проб составляют объединенную  пробу для испытания массой не менее 1,5 кг. Объединенная проба должна храниться в отдельной емкости, исключающей ее загрязнение и увлажнение.
6.3 При контроле ваты, применяемой для изготовления изделий,  ежесменно определяют содержание неволокнистых включений и плотность.
6.4 В случае применения ваты в качестве теплоизоляционного материала ее приемку проводят в соответствии с требованиям ГОСТ 26281 и настоящего стандарта.
6.4.1 Объем партии ваты не должен превышать сменной выработки.

6.4.2 От каждого упакованного места, попавшего в выборку, произвольным образом отбирают точечные пробы для испытания массой не менее 0,5 кг  каждая.

6.4.3  До начала испытаний каждую точечную пробу помещают в отдель-ную емкость, исключающую ее загрязнение и увлажнение.

6.4.4 Для каждой партии ваты определяют  содержание неволокнистых  включений, плотность, влажность и содержание органических веществ.

6.5  Водостойкость, средний диаметр волокна, модуль кислотности, теплоп-роводность определяют  не реже одного раза в полугодие и при каждом измене-нии сырья или технологии производства.

6.6 Группу горючести определяют при постановке продукции на произ-водство, получении пожарного сертификата и при каждом изменении сырья и/или технологии производства.

6.7 Содержание вредных веществ, выделяющихся из ваты, и удельную  эффективную активность естественных  радионуклидов определяют не реже одного раза в год, при получении гигиенического сертификата и при каждом изменении сырья и/или технологии производства.
Радиационно-гигиеническую  оценку  ваты допускается проводить  на основании  паспортных  данных поставщика  минерального сырья, применяемого для изготовления ваты, о содержании  естественных  радионуклидов  в этом сырье.  

При отсутствии данных поставщика о  содержании  естественных  радио-нуклидов  в минеральном сырье  предприятие-изготовитель ваты не реже одного раза в год, а также при каждой смене поставщика определяет содержание естественных радионуклидов в сырье и/или вате. 

6.8 Изготовитель вправе устанавливать иные сроки проведения перио-дических испытаний, но не реже указанных в настоящем стандарте.

6.7  Принятую партию ваты, применяемой в качестве теплоизоляционного материала, оформляют документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование и марку ваты;

- номер партии и дату изготовления;

-  количество ваты в партии, м3;

- результаты испытаний, в том числе сведения о горючести и удельной эффективной активности естественных радионуклидов;

- обозначение настоящего стандарта.
6.8 В документе о качестве указывают результаты испытаний, рассчитанные как средние арифметические значения результатов испытания точечных проб, отобранных в соответствии с 6.4.2,  удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта.

7 Методы испытаний

7.1 Общие требования к проведению испытаний – по ГОСТ 17177.

          7.2  Определение модуля кислотности

7.2.1 Модуль кислотности ваты Мk  рассчитывают на основании результатов химического анализа по формуле


[image: image1.wmf]MgO

CaO

O

Al

SiO

M

3

2

2

k

+

+

=

,

где в числителе – суммарное содержание оксидов кремния и алюминия в процентах по массе;

        в знаменателе  – суммарное содержание оксидов кальция  и магния в процентах по массе.

Химический анализ проводят по ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4, ГОСТ 2642.7, ГОСТ 2642.8.
7.2.2 Модуль кислотности ваты определяют и записывают для каждой точечной пробы, отобранной по 6.4.2, или для двух проб, отобранных из объединенной пробы, сформированной по 6.2.
  7.2.3  Модуль кислотности ваты вычисляют как среднее арифметическое  значение результатов параллельных испытаний.

7.3  Определение водостойкости (рН)

7.3.1 А п п а р а т у р а,  о б о р у д о в а н и е, р е а к т и в ы

Камерная электропечь, обеспечивающая температуру нагрева до 600 ºС, автоматическое регулирование температуры  с пределом допускаемой погрешности ±10 ºС.

Весы, имеющие предел допускаемой погрешности ± 0,001 г. 

Электромеханическая или электромагнитная мешалка.

Песочные часы (10-минутные) или часы другого типа.

рН-метр.

Выпарительная чашка вместимостью 100 мл или фарфоровый тигель № 5 по ГОСТ 9147.

Фарфоровая ступка № 5 с пестиком по ГОСТ 9147.

Лабораторный стакан вместимостью  150 мл по ГОСТ 25336.

Сито с сеткой № 005 по ГОСТ 6613.

Этиловый спирт по ГОСТ 18300.

Соляная кислота х.ч. по ГОСТ 3118.

7.3.2 П о д г о т о в к а   к   а н а л и з у

Из  каждой пробы ваты, отобранной по 6.4.2,  или из объединенной пробы, сформированной по 6.2, отбирают пробу для анализа массой ( 20±2) г. Пробу помещают в выпарительную чашку или фарфоровый тигель и прокаливают в электропечи при температуре ( 600±10) ºС  в течение 20 мин для удаления органи-ческих веществ. Часть прокаленной пробы массой ( 5±0,5) г  растирают в фарфо-ровой ступке до прохождения порошка через сито с сеткой № 005.

7.3.3 П р о в е д е н и е   а н а л и з а

Порошок массой 0,5 г, прошедший через сито с сеткой № 005 и взвешенный  с погрешностью не более 0,001г, переносят в лабораторный стакан, смачивают несколькими каплями этилового спирта и добавляют 100 мл 0,01н раствора соляной кислоты.

В стакан опускают стержень электромеханической (или электромагнитной) мешалки и электроды рН-метра, включают мешалку и песочные часы. При отсутствии  электромеханической (электромагнитной) мешалки допускается перемешивать раствор вручную.

Через 10 мин записывают значения рН с погрешностью не более 0,2.

7.3.4 О б р а б о т к а   р е з у л ь т а т о в

 Водостойкость ваты определяют и записывают отдельно для каждой пробы, отобранной по 6.4.2,  и вычисляют как среднее арифметическое значение  результатов параллельных испытаний.                                                                    

7.4 Определение среднего диаметра  волокна, плотности, 
       влажности и содержания органических веществ

Средний диаметр  волокна, плотность,  влажность, содержание органичес-ких  веществ определяют по ГОСТ 17177. 

Допускается определить средний диаметр волокна на электронном сканирующем микроскопе.

7.5 Определение содержания неволокнистых включений

7.5.1 А п п а р а т у р а  и  о б о р у д о в а н и е

Устройство для определения содержания неволокнистых  включений            в минеральной вате (см. рисунок 1).

Весы, имеющие предел допускаемой погрешности ±0,1 г.

Камерная электропечь, обеспечивающая температуру нагрева до 600 ºС  автоматическое регулирование температуры  с пределом допускаемой погрешности ±10 ºС.

Выпарительная чашка вместимостью 250 мл по ГОСТ 9147.
Сито с сеткой № 025 по ГОСТ 6613.

 Мехи.
[image: image2.png]250

o

© 0000000 00 [——F —





Рисунок 1 − Устройство для определения содержания неволокнистых 
 включений в минеральной вате
 7.5.2 П о д г о т о в к а  к  и с п ы т а н и ю  

Из каждой  точечной пробы  ваты, отобранной по 6.4.2 , или объединенной пробы (см. 6.2)  отбирают пробы для испытания массой (50 ±1) г каждая. Пробы взвешивают с погрешностью ±0,1г ., помещают в  выпарительную чашку   и прокаливают в электропечи  при температуре (600±10) ºС в течение 20 мин.

7.5.3 П р о в е д е н и е   и с п ы т а н и й

Прокаленную пробу помещают в загрузочное отверстие устройства и включают электродвигатель на 15 мин.

Измельченные волокна удаляют из приемника устройства мехами, неволокнистые включения выгружают и просевают через сито с сеткой № 025. Остаток на сите взвешивают  с погрешностью не более ± 0,1г.

7.5.4 О т р а б о т к а   р е з у л ь т а т о в   

Содержание неволокнистых включений размером свыше 0,25 мм в процентах определяют как удвоенную массу остатка на сите.

Содержание неволокнистых включений в вате, применяемой в качестве теплоизоляционного материала, определяют и записывают отдельно для каждой пробы, отобранной по 6.4.2.

Содержание неволокнистых включений в вате, применяемой для изготовления изделий, определяют для пробы, сформированной по 6.2, и вычисляют как среднее арифметическое значение  результатов двух параллельных определений.
Допускается определять содержание неволокнистых включений, используя ступу…….(описать!!!)
7.6 Определение теплопроводности

 Теплопроводность ваты определяют по ГОСТ 7076. Испытания проводят при плотности в 1,5 раза превышающей плотность, определенную по 7.4.
 7.7 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108.

7.8 Санитарно-гигиеническую оценку ваты (количество выделяющихся вредных веществ) проводят лаборатории, аккредитованные в установленном порядке, по действующим методикам, утвержденным органами здравоохранения.

8 Транспортирование и хранение

8.1  Транспортирование

8.1.1 Вату, применяемую в качестве теплоизоляционного материала, перевозят в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта. Допускается по согласованию с потребителем использовать другие транспортные средства, при этом ответственность за качество ваты несет потребитель.

8.1.2 Погрузку ваты в транспортные средства и перевозку производят в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида, соблюдая требования транспортной маркировки.

8.2  Хранение
8.2.1 Вата у изготовителя и потребителя должна храниться в крытых складах в упакованном виде раздельно по маркам.

Допускается хранение упакованной ваты, уложенной на поддоны или подкладки, под навесом, защищающим вату от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля из упакованных мест при  хранении не должна превышать 2 м. Отгрузка ваты потребителю должна производиться после ее выдержки в течение  не менее суток на складе изготовителя.

8.2.4  Срок хранения ваты – не более 6 мес. с момента ее изготовления. По истечении срока хранения вата должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта, после чего принимается решение о возможности ее применения по назначению в соответствии с рекомендуемой областью применения.

9  Указания по применению
9.1 Вату применяют  в соответствии с требованиями действующих строительных норм, сводов правил или проектной документации.

9.2 До проведения теплоизоляционных работ при строительстве и реконструкции зданий и сооружений и до проведения монтажно-изоляционных  работ вата должна находиться в упакованном виде в условиях, исключающих ее увлажнение и уплотнение.


УДК   666.189.2:006.354           МКС 91.100.60                       Ж15                  Ключевые слова: минеральная вата, тепловая изоляция, обеспыливающие добавки, технические требования, методы испытаний


Руководитель разработки  Генеральный директор 

ООО «Теплопроект» 





         М.Н. Казакова
Исполнитель 







В.Б. Пономарев

1
16
15

_1345613400.unknown

